Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.077.	Haustrennwand zweischalig aus Planfüllziegel PFZ 24,0 cm

Planfüllziegelwand zweischalig - PFZ 24,0 cm als
Haustrennwand.

Zweischaliges Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und
fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus
ThermoPlan Planfüllziegel-PFZ. Die Ziegel sind nach DIN
1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1100/1106 als
zweischalige Konstruktion zu vermauern. Die
Trennfugenbreite muß mindestens 30 mm betragen. Der
Fugenhohlraum ist zur Vermeidung von Hohlräumen und
Mörtelbrücken mit dicht gestoßenen mineralischen
Faserdämmplatten nach DIN 18165/2 s' > 40 MN/m³
Anwendungstyp T auszufüllen. (z.B. ISOVER G+H
Haustrennwand-Platte Akustic HWP2) Die vertikalen
Füllkanäle der Plan-Füllziegel sind mit Fließbeton der
Ausbreitmaßklasse F4 oder F5 und mindestens der
Festigkeitsklasse C12/15 nach EN 206-1:2001-07 zu
verfüllen. Das Größtkorn des Zuschlags muß mindestens 8
mm und maximal 16 mm betragen. Bei Plan-Füllziegel kann
das Verfüllen nach geschosshoher Aufmauerung der Wand
erfolgen.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                200
Rohdichteklasse                        0,80
Festigkeitsklasse                      8
Grundwert der zul. Druckspannung       1,7 MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 4,40 MN/m²

d = 2 x 24,0 cm   (373/240/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................