Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.025.	Außenwände in ThermoPlan MZ90G-V.Plus 36,5 cm

ThermoPlan MZ90G-V.Plus 36,5 cm

Plangeschliffener Hochlochziegel mit Doppelsteg in den Außenschalen 
und integrierter Füllung aus Steinwolle.

Anwendungsbereich: Geschoßwohnungsbau - Objektbau
Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan
MZ90-G. Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem
Zulassungsbescheid Z-17.1-1194, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel und 
Glasfilamentgewebe vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      865
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,4 MN/m²
Feuerwiderstand: REI-M 90 mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,9 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................