Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 20.04.2022

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.021.	Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

MZ80-GS/MZ90-G/MZ90-GMS FIBRACOR Höhenausgleichsziegel
Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung
aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht mit dem 
MZ80-GS/MZ90-G/MZ90-GMS VD Höhenausgleichsziegel als System-Ergänzungsprodukt.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung
und der DIN EN 1996 zu vermauern.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Art.Nr.                                      22218
Rohdichteklasse                              0,70 kg/dm³
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/(mK)
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung    fk 4,5 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Ziegelwerk Klosterbeuren
Ziegeleistraße 12
87727 Babenhausen-Klosterbeuren
Tel: 08333 / 9222-0
Fax: 08131 / 9222-3299

Angeb. Fabrikat: ........................

MZ80-GS/MZ90-G/MZ90-GMS FIBRACOR Höhenausgleichsziegel
d = 425 mm; 12 DF (248/425/249 mm)

	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................