Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.065.	Zwischenwände in Planziegel EB 1,0/12 24,0 cm

Planziegel EB 1,0/12 24,0 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan 
Planziegel-TS². Die Ziegel sind nach DIN 1996 und dem 
Zulassungsbescheid Z-17.1-913, einschließlich der
mit verstärkten Innenstegen zugehörigen Ergänzungs- 
und Ausgleichsziegel, mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.
Zulässig zur Verwendung in den Erdbebenzonen 0+1+2+3.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      53733
Rohdichteklasse                              1,0
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,42 W/mK
Grundwert der zul. Druckspannung             1,8  MN/m²
Feuerwiderstand REI-M 90, mit Brandwandeignung
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk  4,7 MN/m²

d = 24,0 cm  (373/240/249 mm)
	
	0,000		m2	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................