Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.031.	ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 36,5 "HAZ" MZ80-GS/90-G/10

ThermoPlan Höhenausgleichsziegel 36,5 "HAZ" MZ80-GS/90-G/10

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen aus ThermoPlan HAZ als 
Systemergänzungsprodukt. Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1164 und DIN EN 1996 mit einem deckelnden Dünnbettmörtel vollfugig zu vermauern.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      22219
Rohdichteklasse                              0,7
Festigkeitsklasse                            12
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,09 W/mK
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 6,3 MN/m²

d = 36,5 cm  (248/365/124 mm)

	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................