Projekt: Projektbezeichnung

 
Seite: 1 von 1
Datum: 05.12.2019

 
 	
Ordnungszahl	Menge		Einheit	Einheitspreis
in [EUR]	Gesamtbetrag
in [EUR]	

01.017.	ThermoPlan Sockelziegel 240 mm f. MZ70/MZ8

ThermoPlan Sockelziegel 240 mm f. MZ70/MZ8
für 120mm hochlaufende Perimeterdämmung
im Sockelbereich bei 365 mm Mauerwerk

Zur Zulassungskonformen Herstellung des Außenmauerwerks in verschiedenen Wandquerschnitten.

Herstellen der Sockelausbildung für aufsteigendes Mauerwerk 
nach Zeichnung aus ThermoPlan Sockelziegel. 
Die Ziegel sind nach DIN 1053 bzw. DIN EN 1996 und dem Zulassungsbescheid Z-17.1-1084 mit einem Kimmschichtmörtel (z.B. maxit therm 825) vollfugig anzulegen.

Herstellerwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren

Art.Nr.                                      818
Rohdichteklasse                              0,55
Festigkeitsklasse                            8
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit (Lambda)   0,07 W/mK
Charakt. Wert der Mauerwerksdruckspannung fk 3,6 MN/m²

d = 24,0 cm  (248/240/249 mm)
	
	0,000		m3	........................	........................	
         	
LV Summe netto:	........................	
USt:	........................	
LV Summe brutto:	........................