# UNIPOR WS09 SILVACOR; Zul.-Nr. Z-17.21-1237

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR WS09 SILVACOR**  Wanddicke d = 365 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS09 SILVACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der der Zulassung Z-17.21-1237 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.  **Rohdichteklasse** 0**,**85 kg/dm3  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,09 W/(mK)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 51,8 dB **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 5,0 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR WS09 SILVACOR** d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |