# Klimatherm® PL 9 Planziegel, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-946
als verstärkter Laibungsziegel

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | Klimatherm® PL 9 Planziegel, Anfänger / Halbanfänger als verstärkter Laibungsziegel Wanddicke d = 300 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Fenster- und Türlaibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den Klimatherm® PL 9 Planziegel Anfänger- / Halbanfänger als Laibungsziegel mit verstärktem Innensteg entlang der Laibungsseite. Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-946 und der DIN EN 1996 zu vermauern. Rohdichteklasse 0,65 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 6 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,09 W/(mK) Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 2,1 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Klimatherm® PL 9 Planziegel, Anfänger / Halbanfänger als verstärkter Laibungsziegel ## d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm) Anfänger (45 St./Pal.) d = 300 mm; 5 DF (128/300/249 mm) Halbanfänger (90 St./Pal.) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |

# Klimatherm® PL 9 Planziegel, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-946
als verstärkter Laibungsziegel

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | Klimatherm® PL 9 Planziegel, Anfänger / Halbanfänger als verstärkter Laibungsziegel Wanddicke d = 365 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Fenster- und Türlaibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den Klimatherm® PL 9 Planziegel Anfänger- / Halbanfänger als Laibungsziegel mit verstärktem Innensteg entlang der Laibungsseite. Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-946 und der DIN EN 1996 zu vermauern. Rohdichteklasse 0,65 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 6 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,09 W/(mK) Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 2,1 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Klimatherm® PL 9 Planziegel, Anfänger / Halbanfänger als verstärkter Laibungsziegel ## d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) Anfänger (40 St./Pal.) d = 365 mm; 6 DF (128/365/249 mm) Halbanfänger (80 St./Pal.) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |

# Klimatherm® PL 9 Planziegel, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-946
als verstärkter Laibungsziegel

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | Klimatherm® PL 9 Planziegel, Anfänger / Halbanfänger als verstärkter Laibungsziegel Wanddicke d = 425 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Fenster- und Türlaibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den Klimatherm® PL 9 Planziegel Anfänger- / Halbanfänger als Laibungsziegel mit verstärktem Innensteg entlang der Laibungsseite. Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-946 und der DIN EN 1996 zu vermauern. Rohdichteklasse 0,65 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 6 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,09 W/(mK) Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 2,1 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Klimatherm® PL 9 Planziegel, Anfänger / Halbanfänger als verstärkter Laibungsziegel ## d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) Anfänger (30 St./Pal.) d = 425 mm; 7 DF (128/425/249 mm) Halbanfänger (60 St./Pal.) |  |  |  |
|  |  | .................... m | ........................ | ........................ |