# UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Zul.-Nr. Z-15.2-127

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für Treppenhaus- und Wohnungstrennwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür Trepppenhaus- / Wohnungstrennwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12**  Wanddicke d = 240 mm  Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-127.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-127 zu vermauern.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.  **Rohdichteklasse verfüllt** >2,0 kg/dm3  (Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 1,60 W/(mK)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 61,4 dB  **Bemessung der Tragfähigkeit als unbewehrte Betonwand nach  DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04**  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR Schalungsziegel** **0,9/12** d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Zul.-Nr. Z-15.2-127

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Treppenhaus- und Wohnungstrennwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelmauerwerk, einschaligfür Treppenhaus- / Wohnungstrennwände |  |  |  |
|  | **UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12**  Wanddicke d = 300 mm  Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.  Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-127.  Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung  mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-127 zu vermauern.  Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel  Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.  **Rohdichteklasse verfüllt** >2,0 kg/dm3  (Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)  **Druckfestigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 1,60 W/(mK)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 64,4 dB  **Bemessung der Tragfähigkeit als unbewehrte Betonwand nach  DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04**  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **UNIPOR Schalungsziegel** **0,9/12** d = 300 mm; 15 DF (372/300/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |