# UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Zul.-Nr. Z-15.2-127

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für Treppenhaus- und Wohnungstrennwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Trepppenhaus- / Wohnungstrennwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Wanddicke d = 240 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-127. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-127 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen. Rohdichteklasse verfüllt > 2,0 kg/dm3 (Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5) Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 1,60 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 61,4 dB Bemessung der Tragfähigkeit als unbewehrte Betonwand nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 ## d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Zul.-Nr. Z-15.2-127

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Treppenhaus- und Wohnungstrennwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Treppenhaus- / Wohnungstrennwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Wanddicke d = 300 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-15.2-127. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-127 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen. Rohdichteklasse verfüllt > 2,0 kg/dm3 (Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5) Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 1,60 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 64,4 dB Bemessung der Tragfähigkeit als unbewehrte Betonwand nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 ## d = 300 mm; 15 DF (372/300/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |