# WS075 SILVACOR

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | WS075 SILVACOR Wanddicke d = 365 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS075 SILVACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1282 und der DIN EN 1996 zu vermauern unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt. Rohdichteklasse 0,75 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,075 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 52,4 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 6,5 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. WS075 SILVACOR ## d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# WS075 SILVACOR

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | WS075 SILVACOR Wanddicke d = 425 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS075 SILVACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1282 und der DIN EN 1996 zu vermauern unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt. Rohdichteklasse 0,75 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,075 W/(mK) Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 6,5 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. WS075 SILVACOR ## d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# WS075 SILVACOR

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | WS075 SILVACOR Wanddicke d = 490 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS075 SILVACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1282 und der DIN EN 1996 zu vermauern unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt. Rohdichteklasse 0,75 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,075 W/(mK) Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 6,5 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. WS075 SILVACOR ## d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |