# PFZ Planfüllziegel 0,8/12 Zul.-Nr. Z-17.1-864

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | PFZ Planfüllziegel 0,8/12 Wanddicke d = 175 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planfüllziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-864. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-864 und der DIN EN 1996 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen. Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm3 (Füllbeton C20/25; 0-16 Konsistenz F3 - 5) Rohdichteklasse unverfüllt 0,8 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,96 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,7 MN/m² Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. PFZ Planfüllziegel 0,8/12 ## d = 175 mm; 9 DF (373/175/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# PFZ Planfüllziegel 0,8/12 Zul.-Nr. Z-17.1-864

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | PFZ Planfüllziegel 0,8/12 Wanddicke d = 240 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planfüllziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-864. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-864 und der DIN EN 1996 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen. Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm3 (Füllbeton C20/25; 0-16 Konsistenz F3 - 5) Rohdichteklasse unverfüllt 0,8 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,96 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,7 MN/m² Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. PFZ Planfüllziegel 0,8/12 ## d = 240 mm; 9 DF (373/240/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# PFZ Planfüllziegel 0,8/12 Zul.-Nr. Z-17.1-864

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | PFZ Planfüllziegel 0,8/12 Wanddicke d = 300 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planfüllziegel 0,8/12 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-864. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend dem Zulassungsbescheid Z-17.1-864 und der DIN EN 1996 zu vermauern. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen. Rohdichteklasse verfüllt 2,0 kg/dm3 (Füllbeton C20/25; 0-16 Konsistenz F3 - 5) Rohdichteklasse unverfüllt 0,8 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,96 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,7 MN/m² Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. PFZ Planfüllziegel 0,8/12 ## d = 300 mm; 9 DF (373/300/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |