# Hlz Zahnziegel 0,9/12 nach DIN 771-1, DIN 20000-401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 80 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 0,9/12 Wanddicke d = 80 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckspannung fk = 5,0 MN/m2 Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-1 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 0,9/12 ## d = 115 mm; SF (497/80/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Hlz Zahnziegel 0,9/12 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 100 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 0,9/12 Wanddicke d = 100 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckspannung fk = 5,0 MN/m2 Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-1 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 0,9/12 ## d = 100 mm; 12 DF (498/100/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Hlz Zahnziegel 0,9/12 nach DIN 771-1, DIN 20000-401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für nichttragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für nichttragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 0,9/12 Wanddicke d = 115 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckspannung fk = 5,0 MN/m2 Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-1 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 0,9/12 ## d = 115 mm; 8 DF (498/115/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Hlz Zahnziegel 0,9/12 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 0,9/12 Wanddicke d = 175 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend der DIN zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckspannung fk = 5,0 MN/m2 Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-1 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 0,9/12 ## d = 175 mm; 12 DF (498/175/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Hlz Zahnziegel 0,9/12 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Zahnziegel 0,9/12 Wanddicke d = 240 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Zahnziegel 0,9/12 nach DIN EN 771-1, DIN 20000-401. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Charakteristische Mauerwerksdruckspannung fk = 5,0 MN/m2 Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-1 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Zahnziegel 0,9/12 ## d = 240 mm; 16 DF (498/240/238 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |