# UNIPOR Planziegel 1,4/16 Zul.-Nr. Z-17.1-821

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Planziegel 1,4/16 Wanddicke d = 115 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,4/16 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-821. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-821 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Rohdichteklasse 1,4 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 16 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,58 W/(mK) Schalldämmmaß Rw = 47,0 dB Charakteristische Mauerwerksdruckspannung fk = 5,5 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-1 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Planziegel 1,4/16 ## d = 115 mm; 5 DF (307/115/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# UNIPOR Planziegel 1,4/16 Zul.-Nr. Z-17.1-821

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Planziegel 1,4/16 Wanddicke d = 175 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,4/16 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-821. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-821 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Rohdichteklasse 1,4 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 16 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,58 W/(mK) Schalldämmmaß Rw = 52,0 dB Charakteristische Mauerwerksdruckspannung fk = 5,5 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Planziegel 1,4/16 ## d = 175 mm; 7,5 DF (307/175/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# UNIPOR Planziegel 1,4/16 Zul.-Nr. Z-17.1-821

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für tragende Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für tragende Innenwände |  |  |  |
|  | UNIPOR Planziegel 1,4/16 Wanddicke d = 240 mm Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Planziegel 1,4/16 nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.1-821. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-17.1-821 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel Rohdichteklasse 1,4 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 16 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,58 W/(mK) Schalldämmmaß Rw = 55,9 dB Charakteristische Mauerwerksdruckspannung fk = 5,5 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. UNIPOR Planziegel 1,4/16 ## d = 240 mm; 10 DF (307/240/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |