# MZ60 FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.21-1211

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | MZ60 FIBRACOR Wanddicke d = 300 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ60 FIBRACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1211 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt. Rohdichteklasse 0,55 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 8 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,06 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 48,2 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 2,7 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. MZ60 FIBRACOR ## d = 300 mm; 10 DF (248/300/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# MZ60 FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.21-1211

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | MZ60 FIBRACOR Wanddicke d = 365 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ60 FIBRACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1211 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt. Rohdichteklasse 0,55 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 8 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,06 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 47,2 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 2,7 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. MZ60 FIBRACOR ## d = 365 mm; 12 DF (248/365/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# MZ60 FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.21-1211

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | MZ60 FIBRACOR Wanddicke d = 425 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ60 FIBRACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1211 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt. Rohdichteklasse 0,55 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 8 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,06 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 48,3 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 2,7 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. MZ60 FIBRACOR ## d = 425 mm; 14 DF (248/425/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# MZ60 FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.21-1211

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | MZ60 FIBRACOR Wanddicke d = 490 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ60 FIBRACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1211 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt. Rohdichteklasse 0,55 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 8 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,06 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = - dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 2,7 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. MZ60 FIBRACOR ## d = 490 mm; 16 DF (248/490/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |