# MZ80-GS FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.21-1205

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | MZ80-GS FIBRACOR Wanddicke d = 300 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ80-GS FIBRACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1205 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt. Rohdichteklasse 0,70 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,08 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 49,5 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,6 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. MZ80-GS FIBRACOR ## d = 300 mm; 10 DF (248/300/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# MZ80-GS FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.21-1205

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | MZ80-GS FIBRACOR Wanddicke d = 365 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ80-GS FIBRACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1205 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt. Rohdichteklasse 0,70 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,08 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 50,8 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,6 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. MZ80-GS FIBRACOR ## d = 365 mm; 12 DF (248/365/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# MZ80-GS FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.21-1205

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | MZ80-GS FIBRACOR Wanddicke d = 425 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ80-GS FIBRACOR. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1205 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt. Rohdichteklasse 0,70 kg/dm3 Druckfestigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,08 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 50,4 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,6 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. MZ80-GS FIBRACOR ## d = 425 mm; 14 DF (248/425/249 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |