# W07 SILVACOR Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **W07 SILVACOR Systemwand**  Wanddicke d = 365 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.  Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus W07 SILVACOR Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1246. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des  Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.  **Rohdichteklasse** 0**,**65 kg/dm3  **Festigkeitsklasse** 6  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,07 W/(mK)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 48,6 dB **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 1,9 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **W07 SILVACOR** **Systemwand** d = 365 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# W07 SILVACOR Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **W07 SILVACOR Systemwand**  Wanddicke d = 425 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.  Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus W07 SILVACOR Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1246. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des  Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.  **Rohdichteklasse** 0**,**65 kg/dm3  **Festigkeitsklasse** 6  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,07 W/(mK)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 50,2 dB **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 1,9 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **W07 SILVACOR** **Systemwand** d = 425 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |