# W07 CORISO Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Außenwände  |  |  |  |
|  | **W07 CORISO Systemwand**Wanddicke d = 365 mmPlangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus W07 CORISO Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1245.Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung desHerstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.**Rohdichteklasse** 0**,**65 kg/dm3**Festigkeitsklasse** 6**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,07 W/(mK)**Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 47,9 dB**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 1,9 MN/m²**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**W07 CORISO** **Systemwand**d = 365 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# W07 CORISO Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Außenwände  |  |  |  |
|  | **W07 CORISO Systemwand**Wanddicke d = 425 mmPlangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus W07 CORISO Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1245.Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung desHerstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.**Rohdichteklasse** 0**,**65 kg/dm3**Festigkeitsklasse** 6**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,07 W/(mK)**Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 49,5 dB**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 1,9 MN/m²**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**W07 CORISO** **Systemwand**d = 425 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |