# W07 CORISO Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelelementmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | W07 CORISO Systemwand Wanddicke d = 365 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus W07 CORISO Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1245. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche. Rohdichteklasse 0,65 kg/dm3 Festigkeitsklasse 6 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,07 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 47,9 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 1,9 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. W07 CORISO Systemwand ## d = 365 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# W07 CORISO Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelelementmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | W07 CORISO Systemwand Wanddicke d = 425 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus W07 CORISO Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1245. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche. Rohdichteklasse 0,65 kg/dm3 Festigkeitsklasse 6 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,07 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 49,5 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 1,9 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. W07 CORISO Systemwand ## d = 425 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |