# WS09 CORISO PLUS Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **WS09 CORISO PLUS Systemwand**  Wanddicke d = 300 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;  Baustoffklasse A1.  Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS09 CORISO PLUS Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1254. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des  Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.  **Rohdichteklasse** 0**,**80 kg/dm3  **Festigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,09 W/(mK)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 48,4 dB **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 4,5 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **WS09 CORISO PLUS** **Systemwand** d = 300 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# WS09 CORISO PLUS Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **WS09 CORISO PLUS Systemwand**  Wanddicke d = 365 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;  Baustoffklasse A1.  .  Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS09 CORISO PLUS Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1254. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des  Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.  **Rohdichteklasse** 0**,**80 kg/dm3  **Festigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,09 W/(mK)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 51,9 dB **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 4,5 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **WS09 CORISO PLUS** **Systemwand** d = 365 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# WS09 CORISO PLUS Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **WS09 CORISO PLUS Systemwand**  Wanddicke d = 425 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung;  Baustoffklasse A1.  Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS09 CORISO PLUS Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1254. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des  Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.  **Rohdichteklasse** 0**,**80 kg/dm3  **Festigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,09 W/(mK)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 48,7 dB **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 4,5 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **WS09 CORISO PLUS** **Systemwand** d = 425 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |