# WS09 CORISO PLUS Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelelementmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | WS09 CORISO PLUS Systemwand Wanddicke d = 300 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS09 CORISO PLUS Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1254. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche. Rohdichteklasse 0,80 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,09 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 48,4 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,5 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. WS09 CORISO PLUS Systemwand ## d = 300 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# WS09 CORISO PLUS Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelelementmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | WS09 CORISO PLUS Systemwand Wanddicke d = 365 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. . Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS09 CORISO PLUS Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1254. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche. Rohdichteklasse 0,80 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,09 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 51,9 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,5 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. WS09 CORISO PLUS Systemwand ## d = 365 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# WS09 CORISO PLUS Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelelementmauerwerk, einschalig #### für Außenwände |  |  |  |
|  | WS09 CORISO PLUS Systemwand Wanddicke d = 425 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS09 CORISO PLUS Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1254. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche. Rohdichteklasse 0,80 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,09 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 48,7 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,5 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. WS09 CORISO PLUS Systemwand ## d = 425 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |