# KLIMATHERM® PL 9 Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **KLIMATHERM® PL 9 Systemwand**  Wanddicke d = 365 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.  Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus KLIMATHERM® PL 9 Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1272. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des  Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.  **Rohdichteklasse** 0**,**65 kg/dm3  **Festigkeitsklasse** 8  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,09 W/(mK)  **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 1,8 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **KLIMATHERM® PL 9** **Systemwand** d = 365 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# KLIMATHERM® PL 9 Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Außenwände |  |  |  |
|  | **KLIMATHERM® PL 9 Systemwand**  Wanddicke d = 425 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.  Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus KLIMATHERM® PL 9 Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1272. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des  Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.  **Rohdichteklasse** 0**,**65 kg/dm3  **Festigkeitsklasse** 8  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,09 W/(mK) **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 1,8 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **KLIMATHERM® PL 9 Systemwand** d = 425 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |