# Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 175 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Innenwände |  |  |  |
|  | **Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand**  Wanddicke d = 175 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.  Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand nach Zulassung Z-17.1-1121. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des  Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.  **Rohdichteklasse** 0**,**9 kg/dm3  **Festigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,42 W/(mK)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 46,6 dB **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 3,4 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-1  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Hlz Planziegel (EB) 0,9/12** **Systemwand** d = 175 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 240 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Innenwände |  |  |  |
|  | **Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand**  Wanddicke d = 240 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.  Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand nach Zulassung Z-17.1-1121. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des  Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.  **Rohdichteklasse** 0**,**9 kg/dm3  **Festigkeitsklasse** 12  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,42 W/(mK)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 50,4 dB **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 3,4 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-1  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **Hlz Planziegel (EB) 0,9/12** **Systemwand** d = 240 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |