# Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 175 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Innenwände  |  |  |  |
|  | **Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand**Wanddicke d = 175 mmPlangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand nach Zulassung Z-17.1-1121.Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung desHerstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.**Rohdichteklasse** 0**,**9 kg/dm3**Festigkeitsklasse** 12**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,42 W/(mK)**Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 46,6 dB**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 3,4 MN/m²**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-1Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Hlz Planziegel (EB) 0,9/12** **Systemwand**d = 175 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 240 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Innenwände  |  |  |  |
|  | **Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand**Wanddicke d = 240 mmPlangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand nach Zulassung Z-17.1-1121.Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung desHerstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.**Rohdichteklasse** 0**,**9 kg/dm3**Festigkeitsklasse** 12**Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,42 W/(mK)**Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 50,4 dB**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 3,4 MN/m²**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-1Hersteller:Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KGPellheimer Straße 1785221 DachauTel: 08131-555-0Fax: 08131-555-1299Angeb. Fabrikat: .............................................................**Hlz Planziegel (EB) 0,9/12** **Systemwand**d = 240 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |