# Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 175 mm für Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelelementmauerwerk, einschalig #### für Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand Wanddicke d = 175 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand nach Zulassung Z-17.1-1121. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche. Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 46,6 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 3,4 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-1 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand ## d = 175 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 240 mm für Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelelementmauerwerk, einschalig #### für Innenwände |  |  |  |
|  | Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand Wanddicke d = 240 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand nach Zulassung Z-17.1-1121. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche. Rohdichteklasse 0,9 kg/dm3 Festigkeitsklasse 12 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,42 W/(mK) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 50,4 dB Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 3,4 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-1 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Hlz Planziegel (EB) 0,9/12 Systemwand ## d = 240 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |