# PFZ Planfüllziegel Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 175 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Innenwände |  |  |  |
|  | **PFZ Planfüllziegel Systemwand**  Wanddicke d = 175 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.  Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus PFZ Planfüllziegel Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1276. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des  Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.  Verfüllbeton in gesonderter Position.  **Rohdichteklasse** 0,8 kg/dm3 (unverfüllt)  **Festigkeitsklasse** 8  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,96 W/(mK) (verfüllt)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 56,9 dB (verfüllt) **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 4,4 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **PFZ Planfüllziegel** **Systemwand** d = 175 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# PFZ Planfüllziegel Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 240 mm für Innenwände

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Ziegelelementmauerwerk, einschaligfür Innenwände |  |  |  |
|  | **PFZ Planfüllziegel Systemwand**  Wanddicke d = 240 mm  Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz.  Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus PFZ Planfüllziegel Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1276. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des  Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.  Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung,  Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche.  Verfüllbeton in gesonderter Position.  **Rohdichteklasse** 0,8 kg/dm3 (unverfüllt)  **Festigkeitsklasse** 8  **Rechenwert der Wärmeleitzahl** λR = 0,96 W/(mK) (verfüllt)  **Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref**= 60,8 dB (verfüllt) **Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk** = 4,4 MN/m²  **Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149**  0-3  Hersteller:  Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG  Pellheimer Straße 17  85221 Dachau  Tel: 08131-555-0  Fax: 08131-555-1299  Angeb. Fabrikat: .............................................................  **PFZ Planfüllziegel** **Systemwand** d = 240 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |