# PFZ Planfüllziegel Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 175 mm für Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelelementmauerwerk, einschalig #### für Innenwände |  |  |  |
|  | PFZ Planfüllziegel Systemwand Wanddicke d = 175 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus PFZ Planfüllziegel Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1276. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche. Verfüllbeton in gesonderter Position. Rohdichteklasse 0,8 kg/dm3 (unverfüllt) Festigkeitsklasse 8 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,96 W/(mK) (verfüllt) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 56,9 dB (verfüllt) Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,4 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. PFZ Planfüllziegel Systemwand ## d = 175 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |

# PFZ Planfüllziegel Systemwand

Einschaliges Ziegelelementmauerwerk d = 240 mm für Innenwände

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegelelementmauerwerk, einschalig #### für Innenwände |  |  |  |
|  | PFZ Planfüllziegel Systemwand Wanddicke d = 240 mm Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz. Herstellen von Elementmauerwerk, laut Montageplan, lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus PFZ Planfüllziegel Systemwand nach Zulassung Z-17.4-1276. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Elementmauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Abrechnung nach tatsächlich gelieferter Wandfläche. Verfüllbeton in gesonderter Position. Rohdichteklasse 0,8 kg/dm3 (unverfüllt) Festigkeitsklasse 8 Rechenwert der Wärmeleitzahl λR = 0,96 W/(mK) (verfüllt) Bewertetes Schalldämmmaß Rw,bau,ref = 60,8 dB (verfüllt) Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit fk = 4,4 MN/m² Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3 Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. PFZ Planfüllziegel Systemwand ## d = 240 mm |  |  |  |
|  |  | .................... m2 | ........................ | ........................ |