Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.

01.01.

01.01.0001.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan MZ70-V.Plus 30,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ70. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1084.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 961
peso specifico impasto cotto		~ 550 kg/m³ resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda			0,07 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,55 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

01.01.0002.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan MZ70-V.Plus 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ70. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1084.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	962
peso specifico apparente	~ 550 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,07 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,55 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0003.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan MZ70-V.Plus 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ70. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1084.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 963
peso specifico apparente	~ 550 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,07 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,55 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

01.01.0004.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan MZ70-V.Plus 49,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ70. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1084

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	964
peso specifico apparente	~ 550 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,07 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,55 MN/m²

spessore = 49,0 cm (248/490/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0005.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan MZ70-VD 30,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ70. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1084.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 801
peso specifico apparente	~ 550 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,07 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,55 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

01.01.0006.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan MZ70-VD 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ70. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1084.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	803
peso specifico apparente	~ 550 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,07 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,55 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0007.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan MZ70-VD 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ70. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1084.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 804
peso specifico apparente	~ 550 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,07 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,55 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

01.01.0008.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan MZ70-VD 49,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ70. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1084.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	805
peso specifico apparente	~ 550 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,07 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,55 MN/m²

spessore = 49,0 cm (248/490/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0009.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan MZ8-V.Plus 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ8. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1084
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 924
peso specifico apparente	~ 600 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,08 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,55 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

01.01.0010.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan MZ8-VD 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ8. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1084.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	914
peso specifico apparente	~ 600 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,08 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,55 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0011.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan MZ90-V.Plus 30,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ90. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1087.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 864
peso specifico apparente	~ 700 kg/m³
resistenza media fst	15,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,15 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

01.01.0012.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan MZ90-V.Plus 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ90. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1087.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	865
peso specifico apparente	~ 700 kg/m³
resistenza media fst	15,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,15 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0013.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan MZ90-V.Plus 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ90. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1087.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 866
peso specifico apparente	~ 700 kg/m³
resistenza media fst	15,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,15 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

01.01.0014.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan MZ90-VD 30,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ90. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1087.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	494
peso specifico apparente	~ 700 kg/m³
resistenza media fst	15,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,15 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0015.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan MZ90-VD 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ90. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1087.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 495
peso specifico apparente	~ 700 kg/m³
resistenza media fst	15,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,15 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

01.01.0016.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan MZ90-VD 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ90. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1087.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	496
peso specifico apparente	~ 700 kg/m³
resistenza media fst	15,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,15 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0017.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan MZ10-V.Plus 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ10. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1015
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 876
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	15,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,10 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,15 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

01.01.0018.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan MZ10-VD 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan MZ10. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1015.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	798
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	15,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,10 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,15 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0019.	0,000	m2	........................	........................	
	ThermoPlan S8-V.Plus	36,5 cm			
Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S8. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 888
peso specifico apparente	~ 600 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,08 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

01.01.0020.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan S8-V.Plus 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S8. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	889
peso specifico apparente	~ 600 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,08 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0021.	0,000	m2	........................	........................	
	ThermoPlan S8-V.Plus	49,0 cm			
Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S8. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 878
peso specifico apparente	~ 600 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,08 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 49,0 cm (248/490/249 mm)

01.01.0022.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan S8-VD 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S8. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	448
peso specifico apparente	~ 600 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,08 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0023.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan S8-VD 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S8. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 449
peso specifico apparente	~ 600 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,08 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

01.01.0024.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan S8-VD 49,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S8. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	451
peso specifico apparente	~ 600 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,08 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 49,0 cm (248/490/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0025.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan S9-V.Plus 30,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S9. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 842
peso specifico apparente	~ 600 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

01.01.0026.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan S9-V.Plus 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S9. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	843
peso specifico apparente	~ 650 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0027.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan S9-V.Plus 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S9. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 839
peso specifico apparente	~ 650 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

01.01.0028.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan S9-VD 30,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S9. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	918
peso specifico apparente	~ 600 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0029.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan S9-VD 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S9. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 919
peso specifico apparente	~ 650 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

01.01.0030.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan S9-VD 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan S9. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1013.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	920
peso specifico apparente	~ 650 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,09 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0031.	0,000	m2	........................	........................	
	ThermoPlan T10-V.Plus	30,0 cm			
Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T10. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1047
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 824
peso specifico apparente	~ 650 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,10 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

01.01.0032.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan T10-V.Plus 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T10. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1047

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	825
peso specifico apparente	~ 650 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,10 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0033.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan T10-VD 30,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T10. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1047.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 952
peso specifico apparente	~ 650 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,10 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

01.01.0034.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan T10-VD 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T10. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1047.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	953
peso specifico apparente	~ 650 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,10 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0035.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan T11-V.Plus 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T11. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1047.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 816
peso specifico apparente	~ 700 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,11 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

01.01.0036.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan T11-V.Plus 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T11. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1047.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	817
peso specifico apparente	~ 700 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,11 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0037.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan T11-VD 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T11. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1047.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 759
peso specifico apparente	~ 700 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,11 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

01.01.0038.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan T11-VD 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T11. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1047.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	762
peso specifico apparente	~ 700 kg/m³
resistenza media fst	7,5 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,11 W/mK tensione di compressione ammissibile		0,7 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0039.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan TS12-V.Plus 30,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan TS12. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1107.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 828
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,12 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,2 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

01.01.0040.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan TS12-V.Plus 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan TS12. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1107.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	829
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,12 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,2 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0041.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan TS12-V.Plus 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan TS12. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1107.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 867
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,12 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,2 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

01.01.0042.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan TS12-VD 30,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan TS12. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1107.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	291
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,12 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,2 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0043.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan TS12-VD 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan TS12. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1107.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 292
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,12 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,2 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

01.01.0044.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan TS12-VD 42,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan TS12. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-1107.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	293
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,12 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,2 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0045.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan T16 V.Plus 24,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T16. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-907.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 834
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,16 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,4 MN/m²

spessore = 24,0 cm (373/240/249 mm)

01.01.0046.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan T16 V.Plus 30,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T16. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-907.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	835
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,16 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,4 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0047.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan T16 V.Plus 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T16. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" e con una rete in fibra di vetro in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-907.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 836
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,16 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,4 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

01.01.0048.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan T16 VD 24,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T16. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-907.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	297
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,16 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,4 MN/m²

spessore = 24,0 cm (373/240/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0049.	0,000	m2	........................	........................

ThermoPlan T16 VD 30,0 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T16. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-907.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 243
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,16 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,4 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/249 mm)

01.01.0050.	0,000	m2	........................	........................
ThermoPlan T16 VD 36,5 cm

Costruzione in muratura a piani perfettamente allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della D.L., in blocchi rettificati ThermoPlan T16. I mattoni devono essere posti in opera in conformità alle istruzioni di posa e foratura coperta con malta speicale "Dünnbettmörtel" in conformità al certificato di autorizzazione Z.17.1-907.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	244
peso specifico apparente	~ 750 kg/m³
resistenza media fst	10,0 N/mm² Conducibilità termica Lambda		0,16 W/mK tensione di compressione ammissibile		1,4 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0051.	0,000	m2	........................	........................
Planziegel Plan 11,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-1037. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 216
Classe di peso specifico apparente		0,80 kg/dm3 Classe di resistenza	10
resistenza media fst		12,5 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,39 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²

spessore = 11,5 cm (373/115/249 mm)

01.01.0052.	0,000	m2	........................	........................

Planziegel Plan 11,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-913. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 165
Classe di peso specifico apparente		0,80 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,39 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,8 MN/m²
spessore = 11,5 cm (498/115/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0053.	0,000	m2	........................	........................
Planziegel TS² 17,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-1037. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	217
Classe di peso specifico apparente	0,80 kg/dm3 Classe di resistenza	10
resistenza media fst		12,5 N/mm² Conducibilità termica (Lambin)			0,39 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²

spessore = 17,5 cm (372/175/249 mm)

01.01.0054.	0,000	m2	........................	........................
Planziegel 17,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-913. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	167
Classe di peso specifico apparente	0,80 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambin)			0,39 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,8 MN/m²

spessore = 17,5 cm (498/175/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0055.	0,000	m2	........................	........................
Planziegel TS² 24,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-1037. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 218
Classe di peso specifico apparente		0,80 kg/dm3 Classe di resistenza	10
resistenza media fst		12,5 N/mm² Conducibilità termica (Lambin)			0,39 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²

spessore = 24,0 cm (373/240/249 mm)

01.01.0056.	0,000	m2	........................	........................
Planziegel TS² 24,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-993. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 220
Classe di peso specifico apparente		0,90 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambin)			0,42 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,9 MN/m²
spessore = 24,0 cm (373/240/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0057.	0,000	m2	........................	........................
Planziegel-T (1,2) 11,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-993. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 199
Classe di peso specifico apparente		1,20 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambin)			0,50 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,8 MN/m²

spessore = 11,5 cm (373/115/249 mm)

01.01.0058.	0,000	m2	........................	........................

Planziegel-TS² (1,2) 14,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-993. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 242

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0059.	0,000	m2	........................	........................

Planziegel-TS² (1,2) 17,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-993. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 198
Classe di peso specifico apparente		1,20 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambin)			0,50 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,9 MN/m²

spessore = 17,5 cm (373/175/249 mm)

01.01.0060.	0,000	m2	........................	........................
Planziegel-TS² (1,2) 24,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-993. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 197

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0061.	0,000	m2	........................	........................
Planziegel-TS² (1,4) 11,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-993. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 148
Classe di peso specifico apparente		1,40 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambin)			0,58 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,9 MN/m²

spessore = 11,5 cm (373/115/249 mm)

01.01.0062.	0,000	m2	........................	........................

Planziegel-TS² (1,4) 17,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-993. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 149

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0063.	0,000	m2	........................	........................
Planziegel-TS² (1,4) 24,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori in blocchi rettificati fabbricati socondo il certificato di autorizazione Z.171-993. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta speicale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	150
Classe di peso specifico apparente	1,40 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambin)			0,58 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,9 MN/m²

spessore = 24,0 cm (308/240/249 mm)

01.01.0064.	0,000	m3	........................	........................
Planfüllziegel - PFZ 14,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani con Planfüllziegel perfettamatne allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di pos con malta speciale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-911.
I vuoti verticali dei blocchi fonoisolanti devono essere riempiti con cls. fluido della classe die consistenza C14 o C15 ed almeno di classe di resistenza C12/15 secondo le norme EN 206-1:2001-07.
La granulometria minima dell'inerte deve essere 8 mm e la massima 16 mm. Dopo posa dei mattoni il riempimento con cls. può avvenire a piano per pino.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	184
Classe di peso specifico apparente		0,80 kg/dm³ Peso specifico riempito con cls.		1,8 kg/dm³ Classe di resistenza	8
Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,7 MN/m²

spessore = 14,5 cm (373/145/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0065.	0,000	m3	........................	........................

Planfüllziegel - PFZ 17,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani con Planfüllziegel perfettamatne allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di pos con malta speciale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-911.
I vuoti verticali dei blocchi fonoisolanti devono essere riempiti con cls. fluido della classe die consistenza C14 o C15 ed almeno di classe di resistenza C12/15 secondo le norme EN 206-1:2001-07.
La granulometria minima dell'inerte deve essere 8 mm e la massima 16 mm. Dopo posa dei mattoni il riempimento con cls. può avvenire a piano per pino.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 185
Classe di peso specifico apparente			0,80 kg/dm³ Peso specifico riempito con cls.		2,0 kg/dm³ Classe di resistenza	8
Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,7 MN/m²
spessore = 17,5 cm (373/175/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0066.	0,000	m3	........................	........................

Planfüllziegel - PFZ 20,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani con Planfüllziegel perfettamatne allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di pos con malta speciale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-911.
I vuoti verticali dei blocchi fonoisolanti devono essere riempiti con cls. fluido della classe die consistenza C14 o C15 ed almeno di classe di resistenza C12/15 secondo le norme EN 206-1:2001-07.
La granulometria minima dell'inerte deve essere 8 mm e la massima 16 mm. Dopo posa dei mattoni il riempimento con cls. può avvenire a piano per pino.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	183
Classe di peso specifico apparente		0,80 kg/dm³ Peso specifico riempito con cls.		2,0 kg/dm³ Classe di resistenza	8
Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,7 MN/m²

spessore = 20,0 cm (373/200/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0067.	0,000	m3	........................	........................

Planfüllziegel - PFZ 24,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani con Planfüllziegel perfettamatne allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di pos con malta speciale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-911.
I vuoti verticali dei blocchi fonoisolanti devono essere riempiti con cls. fluido della classe die consistenza C14 o C15 ed almeno di classe di resistenza C12/15 secondo le norme EN 206-1:2001-07.
La granulometria minima dell'inerte deve essere 8 mm e la massima 16 mm. Dopo posa dei mattoni il riempimento con cls. può avvenire a piano per pino.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 200
Classe di peso specifico apparente			0,80 kg/dm³ Peso specifico riempito con cls.		2,0 kg/dm³ Classe di resistenza	8
Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,7 MN/m²
spessore = 24,0 cm (373/240/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0068.	0,000	m3	........................	........................

Planfüllziegel - PFZ 30,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani con Planfüllziegel perfettamatne allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di pos con malta speciale "Dünnbettmörtel" conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-911.
I vuoti verticali dei blocchi fonoisolanti devono essere riempiti con cls. fluido della classe die consistenza C14 o C15 ed almeno di classe di resistenza C12/15 secondo le norme EN 206-1:2001-07.
La granulometria minima dell'inerte deve essere 8 mm e la massima 16 mm. Dopo posa dei mattoni il riempimento con cls. può avvenire a piano per pino.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	156
Classe di peso specifico apparente		0,80 kg/dm³ Peso specifico riempito con cls.		2,0 kg/dm³ Classe di resistenza	8
Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,7 MN/m²

spessore = 30,0 cm (373/300/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0069.	0,000	m3	........................	........................

Doppio muro fonoisolante - PFZ 14,5 cm come parete divisoria

Costruzione di muratura a tutti i piani con Planfüllziegel perfettamatne allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera come doppio parete conformemente alle istruzioni di pos con malta speciale "Dünnbettmörtel" secondo il certificato di autorizzazione Z 17.1- 911.
La larghezza minima dell'intercapedine tra le dure pareti deve essere 30 mm. L'intercapedine deve essere riempita con pannelli autoportante in lana di vetro secondo le norme (p.es. ISOVER pannello SUPERWALL VV)
I vuoti verticali dei blocchi fonoisolanti devono essere riempiti con cls. fluido della classe die consistenza C14 o C15 ed almeno di classe di resistenza C12/15 secondo le norme EN 206-1:2001-07.
La granulometria minima dell'inerte deve essere 8 mm e la massima 16 mm. Dopo posa dei mattoni il riempimento con cls. può avvenire a piano per pino.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 184
Classe di peso specifico apparente			0,80 kg/dm³ Peso specifico riempito con cls.		1,8 kg/dm³ Classe di resistenza	8
Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,7 MN/m²
spessore = 2 x 14,5 cm (373/145/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0070.	0,000	m3	........................	........................

Doppio muro fonoisolante - PFZ 17,5 cm come parete divisoria.

Costruzione di muratura a tutti i piani con Planfüllziegel perfettamatne allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera come doppio parete conformemente alle istruzioni di pos con malta speciale "Dünnbettmörtel" secondo il certificato di autorizzazione Z 17.1- 911.
La larghezza minima dell'intercapedine tra le dure pareti deve essere 30 mm. L'intercapedine deve essere riempita con pannelli autoportante in lana di vetro secondo le norme (p.es. ISOVER pannello SUPERWALL VV)
I vuoti verticali dei blocchi fonoisolanti devono essere riempiti con cls. fluido della classe die consistenza C14 o C15 ed almeno di classe di resistenza C12/15 secondo le norme EN 206-1:2001-07.
La granulometria minima dell'inerte deve essere 8 mm e la massima 16 mm. Dopo posa dei mattoni il riempimento con cls. può avvenire a piano per pino.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	185
Classe di peso specifico apparente		0,80 kg/dm3 Peso specifico riempito con cls.		2,0 kg/dm³ Classe di resistenza	8
Indice di isolamento acusitico R'w,r	70 dB Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,7 MN/m²

spessore = 2 x 17,5 cm (373/175/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0071.	0,000	m3	........................	........................

Doppio muro fonoisolante - PFZ 20,0 cm come parete divisoria.

Costruzione di muratura a tutti i piani con Planfüllziegel perfettamatne allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera come doppio parete conformemente alle istruzioni di pos con malta speciale "Dünnbettmörtel" secondo il certificato di autorizzazione Z 17.1- 911.
La larghezza minima dell'intercapedine tra le dure pareti deve essere 30 mm. L'intercapedine deve essere riempita con pannelli autoportante in lana di vetro secondo le norme (p.es. ISOVER pannello SUPERWALL VV)
I vuoti verticali dei blocchi fonoisolanti devono essere riempiti con cls. fluido della classe die consistenza C14 o C15 ed almeno di classe di resistenza C12/15 secondo le norme EN 206-1:2001-07.
La granulometria minima dell'inerte deve essere 8 mm e la massima 16 mm. Dopo posa dei mattoni il riempimento con cls. può avvenire a piano per pino.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 183
Classe di peso specifico apparente			0,80 kg/dm³ Peso specifico riempito con cls.		2,0 kg/dm³ Classe di resistenza	8
Indice di isolamento acusitico R'w,r	71 dB Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,7 MN/m²
spessore = 2 x 20,0 cm (373/200/249 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0072.	0,000	m3	........................	........................
Doppio muro fonoisolante - PFZ 24,0 cm come parete divisoria.

Costruzione di muratura a tutti i piani con Planfüllziegel perfettamatne allineati e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera come doppio parete conformemente alle istruzioni di pos con malta speciale "Dünnbettmörtel" secondo il certificato di autorizzazione Z 17.1- 911.
La larghezza minima dell'intercapedine tra le dure pareti deve essere 30 mm. L'intercapedine deve essere riempita con pannelli autoportante in lana di vetro secondo le norme (p.es. ISOVER pannello SUPERWALL VV)
I vuoti verticali dei blocchi fonoisolanti devono essere riempiti con cls. fluido della classe die consistenza C14 o C15 ed almeno di classe di resistenza C12/15 secondo le norme EN 206-1:2001-07.
La granulometria minima dell'inerte deve essere 8 mm e la massima 16 mm. Dopo posa dei mattoni il riempimento con cls. può avvenire a piano per pino.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	200
Classe di peso specifico apparente		0,80 kg/dm³ Peso specifico riempito con cls.		2,0 kg/dm³ Classe di resistenza	8
Indice di isolamento acusitico R'w,r	72 dB Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,7 MN/m²

spessore = 2 x 24,0 cm (373/240/249 mm)

01.01.0073.	0,000	m3	........................	........................
ThermoBlockziegel S9 30,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamatne allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con una malte isolante del gruppo LM21 secondo le norme ed conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-1046.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	958
peso specifico apparente	~ 600 kg/m³
Classe di resistenza	6
resistenza media fst		7,5 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,09 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	0,45 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/238 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0074.	0,000	m3	........................	........................	
	ThermoBlockziegel S9	36,5 cm			
Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamatne allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con una malte isolante del gruppo LM21 secondo le norme ed conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-1046.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 959
peso specifico apparente	~ 650 kg/m³
Classe di resistenza	6
resistenza media fst		7,5 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,09 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	0,45 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/238 mm)

01.01.0075.	0,000	m3	........................	........................
ThermoBlockziegel S9 42,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamatne allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con una malte isolante del gruppo LM21 secondo le norme ed conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-1046.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	960
peso specifico apparente	~ 650 kg/m³
Classe di resistenza	6
resistenza media fst		7,5 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,09 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	0,45 MN/m²

spessore = 42,5 cm (248/425/238 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0076.	0,000	m3	........................	........................

ThermoBlockziegel T11 36,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamatne allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con una malte isolante del gruppo LM21 secondo le norme ed conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-1048.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 949
peso specifico apparente  ~ 700 kg/m³
Classe di resistenza	6
resistenza media fst		7,5 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,11 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	0,45 MN/m²

spessore = 36,5 cm (248/365/238 mm)

01.01.0077.	0,000	m3	........................	........................
Klosterbeurer-Blockziegel T16 24,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamatne allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con una malte isolante del gruppo LM21 secondo le norme ed conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-909.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0078.	0,000	m3	........................	........................

Klosterbeurer-Blockziegel T16 30,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamatne allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con una malte isolante del gruppo LM21 secondo le norme ed conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-909.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 286
peso specifico apparente  ~ 800 kg/m³
Classe di resistenza	8
resistenza media fst		10,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,16 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	0,8 MN/m²

spessore = 30,0 cm (248/300/238 mm)

01.01.0079.	0,000	m3	........................	........................
Klosterbeurer-Blockziegel T16 36,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamatne allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con una malte isolante del gruppo LM21 secondo le norme ed conformemente al certificato di autorizzazione Z 17.1-909.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0080.	0,000	m2	........................	........................

Hochlochziegel HLZ-T 7,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori con mattoni HLZ-T secondo normativa EN 771. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta thermica.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	012
Classe di peso specifico apparente	0,9 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,42 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²

spessore = 7,5 cm (498/75/238 mm)

01.01.0081.	0,000	m2	........................	........................
Hochlochziegel HLZ-T 10,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori con mattoni HLZ-T secondo normativa EN 771. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta thermica.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 247

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0082.	0,000	m2	........................	........................	
	Hochlochziegel HLZ-T	11,5 cm			
Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori con mattoni HLZ-T secondo normativa EN 771. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta thermica.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 231
Classe di peso specifico apparente		0,8 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,39 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²

spessore = 11,5 cm (498/115/238 mm)

01.01.0083.	0,000	m2	........................	........................

Hochlochziegel HLZ-T 14,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori con mattoni HLZ-T secondo normativa EN 771. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta thermica.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 245

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0084.	0,000	m2	........................	........................

Hochlochziegel HLZ-T 17,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori con mattoni HLZ-T secondo normativa EN 771. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta thermica.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	246
Classe di peso specifico apparente	0,8 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,39 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²

spessore = 17,5 cm (498/175/238 mm)

01.01.0085.	0,000	m2	........................	........................

Hochlochziegel HLZ-T 20,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori con mattoni HLZ-T secondo normativa EN 771. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta thermica.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	115
Classe di peso specifico apparente	0,8 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,39 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²

spessore = 20,0 cm (498/200/238 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0086.	0,000	m2	........................	........................	
	Hochlochziegel HLZ-T	24,0 cm			
Costruzione di muratura a tutti i piani perfettamente allineata e a piombo secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori con mattoni HLZ-T secondo normativa EN 771. I mattoni devono essere posti in opera conformemente alle istruzioni di posa con malta thermica.
Esecuzione in muro singolo senza malta nei ciunti.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 115
Classe di peso specifico apparente		0,8 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Conducibilità termica (Lambda)			0,39 W/mK Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²

spessore = 24,0 cm (498/240/238 mm)

01.01.0087.	0,000	m2	........................	........................

Hochlochziegel-T (1,2) 17,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani con Hochlochziegel-T 1,2 kg/dm³ perfettamatne allineati e a piombo, secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera come doppio muro conformemente alle istruzioni di posa con malta normale.
La larghezza minima dell'intercapedine tra le dure pareti deve essere 30 mm. L'intercapedine deve essere riempita con pannelli autoportante in lana di vetro secondo le norme (p.es. ISOVER pannello SUPERWALL VV)
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 044
Classe di peso specifico apparente		1,2 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Indice di isolamento acusitico R'w,r	66 dB Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²
spessore = 2 x 17,5 cm (373/175/238 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0088.	0,000	m2	........................	........................

Hochlochziegel-T (1,2) 24,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani con Hochlochziegel-T 1,2 kg/dm³ perfettamatne allineati e a piombo, secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera come doppio muro conformemente alle istruzioni di posa con malta normale.
La larghezza minima dell'intercapedine tra le dure pareti deve essere 30 mm. L'intercapedine deve essere riempita con pannelli autoportante in lana di vetro secondo le norme (p.es. ISOVER pannello SUPERWALL VV)

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	133
Classe di peso specifico apparente	1,2 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Indice di isolamento acusitico R'w,r	70 dB Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²

spessore = 2 x 24,0 cm (308/240/238 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0089.	0,000	m2	........................	........................

Hochlochziegel-T (1,4) 17,5 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani con Hochlochziegel-T 1,2 kg/dm³ perfettamatne allineati e a piombo, secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera come doppio muro conformemente alle istruzioni di posa con malta normale.
La larghezza minima dell'intercapedine tra le dure pareti deve essere 30 mm. L'intercapedine deve essere riempita con pannelli autoportante in lana di vetro secondo le norme (p.es. ISOVER pannello SUPERWALL VV)
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 057
Classe di peso specifico apparente		1,4 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Indice di isolamento acusitico R'w,r	68 dB Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²
spessore = 2 x 17,5 cm (373/175/238 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0090.	0,000	m2	........................	........................

Hochlochziegel-T (1,4) 24,0 cm

Costruzione di muratura a tutti i piani con Hochlochziegel-T 1,2 kg/dm³ perfettamatne allineati e a piombo, secondo disegno di progetto e prescrizioni della direzione lavori.
I mattoni devono essere posti in opera come doppio muro conformemente alle istruzioni di posa con malta normale.
La larghezza minima dell'intercapedine tra le dure pareti deve essere 30 mm. L'intercapedine deve essere riempita con pannelli autoportante in lana di vetro secondo le norme (p.es. ISOVER pannello SUPERWALL VV)

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	054
Classe di peso specifico apparente	1,4 kg/dm3 Classe di resistenza	12
resistenza media fst		15,0 N/mm² Indice di isolamento acusitico R'w,r	71 dB Valore base della tensione di compressione ammissibile	1,6 MN/m²

spessore = 2 x 24,0 cm (308/240/238 mm)

01.01.0091.	0,000	Ifd	........................	........................

mattoni cassaforma tipo U 17,5 cm

Fornitura e posa in opera dei mattoni casseforma tipo U, per ancoraggi, cordoli di ancoraggio e architravi, compreso riempimento con cls. non inferiore a tip B15 (K2), dosaggio di cemento non meno di 210 kg/m³, compreso acciaio di armatura.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	659

spessore = 17,5 cm (240/175/240 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0092.	0,000	Ifd	........................	........................

mattoni cassaforma tipo U 24,0 cm

Fornitura e posa in opera dei mattoni casseforma tipo U, per ancoraggi, cordoli di ancoraggio e architravi, compreso riempimento con cls. non inferiore a tip B15 (K2), dosaggio di cemento non meno di 210 kg/m³, compreso acciaio di armatura.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 660

spessore = 24,0 cm (240/240/240 mm)

01.01.0093.	0,000	Ifd	........................	........................

mattoni cassaforma tipo U 30,0 cm

Fornitura e posa in opera dei mattoni casseforma tipo U, per ancoraggi, cordoli di ancoraggio e architravi, compreso riempimento con cls. non inferiore a tip B15 (K2), dosaggio di cemento non meno di 210 kg/m³, compreso acciaio di armatura.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	661

spessore = 30,0 cm (240/300/240 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0094.	0,000	Ifd	........................	........................

mattoni cassaforma tipo U 36,5 cm

Fornitura e posa in opera dei mattoni casseforma tipo U, per ancoraggi, cordoli di ancoraggio e architravi, compreso riempimento con cls. non inferiore a tip B15 (K2), dosaggio di cemento non meno di 210 kg/m³, compreso acciaio di armatura.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 662

spessore = 36,5 cm (240/365/240 mm)

01.01.0095.	0,000	Ifd	........................	........................
mattoni cassaforma tipo U 42,5 cm

Fornitura e posa in opera dei mattoni casseforma tipo U, per ancoraggi, cordoli di ancoraggio e architravi, compreso riempimento con cls. non inferiore a tip B15 (K2), dosaggio di cemento non meno di 210 kg/m³, compreso acciaio di armatura.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	671

spessore = 42,5 cm (240/425/240 mm)

01.01.0096.	0,000	Ifd	........................	........................

mattoni cassaforma tipo WU 42,5 cm

Fornitura e posa in opera dei mattoni casseforma tipo WU, per ancoraggi, cordoli di ancoraggio e architravi, compreso riempimento con cls. non inferiore a tip B15 (K2), dosaggio di cemento non meno di 210 kg/m³, compreso acciaio di armatura.

Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine	670

spessore = 42,5 cm (240/425/240 mm)

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0097.	0,000	Ifd	........................	........................

mattoni cassaforma tipo WU 36,5 cm

Fornitura e posa in opera dei mattoni casseforma tipo WU, per ancoraggi, cordoli di ancoraggio e architravi, compreso riempimento con cls. non inferiore a tip B15 (K2), dosaggio di cemento non meno di 210 kg/m³, compreso acciaio di armatura.
Produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren Numero d'ordine 	 664

spessore = 36,5 cm (240/365/240 mm)

01.01.0098.	0,000	Ifd	........................	........................

Cassonetto per avvolgibili in laterizio (chiuso) 30,0 cm

cassonetto per avvolgibili in laterizio, sistema ROKA-LITH staticamente autoportante con all´interno un cuneo termoisolante in polistirolo (WLG 035), chiusura laterale in materia plastica incluso modulo di appoggio con polistirolo (resistenza alla trasmissione del calore
= R > 0,55 m²K/W), scomparti per il riempimento con cls,
Guide per intonaco nel vano finestra (sporgenza 15 mm all´interno, 20 mm all´esterno). Completo con cuscinetto a sfere, puleggia della cinghia e albero telescopico premontato.
Isolamento termico: Particolare ponte termico ottimizzato con
fattore di temperatura F RSI > 0,70 in combinazione con sperimentato coperchio di chiusura del cassonetto.
Appertura per la cinghia tipo ESM con isolamento interno espanso e doppio guarnizione della spazzola, sperimentata quota di aerazione < 0,12 m³/h (differenza di pressione 50 Pa).

Fornitore: Ziegelwerk Klosterbeuren Art.Nr.:	708
Spessore della parete:  30,0 cm

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0099.	0,000	Ifd	........................	........................

Cassonetto per avvolgibili in laterizio (chiuso) 36,5 cm

cassonetto per avvolgibili in laterizio, sistema ROKA-LITH staticamente autoportante con all´interno un cuneo termoisolante in polistirolo (WLG 035), chiusura laterale in materia plastica incluso modulo di appoggio con polistirolo (resistenza alla trasmissione del calore
= R > 0,55 m²K/W), scomparti per il riempimento con cls,
Guide per intonaco nel vano finestra (sporgenza 15 mm all´interno, 20 mm all´esterno). Completo con cuscinetto a sfere, puleggia della cinghia e albero telescopico premontato.
Isolamento termico: Particolare ponte termico ottimizzato con
fattore di temperatura F RSI > 0,70 in combinazione con sperimentato coperchio di chiusura del cassonetto.
Appertura per la cinghia tipo ESM con isolamento interno espanso e doppio guarnizione della spazzola, sperimentata quota di aerazione < 0,12 m³/h (differenza di pressione 50 Pa).
Fornitore: Ziegelwerk Klosterbeuren Art.Nr.:	707
Spessore della parete:	36,5 cm

01.01.0100.	0,000	Ifd	........................	........................

Cassonetto per avvolgibili in laterizio (chiuso) 42,5 cm

cassonetto per avvolgibili in laterizio, sistema ROKA-LITH staticamente autoportante con all´interno un cuneo termoisolante in polistirolo (WLG 035), chiusura laterale in materia plastica incluso modulo di appoggio con polistirolo (resistenza alla trasmissione del calore
= R > 0,55 m²K/W), scomparti per il riempimento con cls,
Guide per intonaco nel vano finestra (sporgenza 15 mm all´interno, 20 mm all´esterno). Completo con cuscinetto a sfere, puleggia della cinghia e albero telescopico premontato.
Isolamento termico: Particolare ponte termico ottimizzato con
fattore di temperatura F RSI > 0,70 in combinazione con sperimentato coperchio di chiusura del cassonetto.
Appertura per la cinghia tipo ESM con isolamento interno espanso e doppio guarnizione della spazzola, sperimentata quota di aerazione < 0,12 m³/h (differenza di pressione 50 Pa).

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0101.	0,000	Ifd	........................	........................

Cassonetto per avvolgibili in laterizio (chiuso) 49,0 cm

cassonetto per avvolgibili in laterizio, sistema ROKA-LITH staticamente autoportante con all´interno un cuneo termoisolante in polistirolo (WLG 035), chiusura laterale in materia plastica incluso modulo di appoggio con polistirolo (resistenza alla trasmissione del calore
= R > 0,55 m²K/W), scomparti per il riempimento con cls,
Guide per intonaco nel vano finestra (sporgenza 15 mm all´interno, 20 mm all´esterno). Completo con cuscinetto a sfere, puleggia della cinghia e albero telescopico premontato.
Isolamento termico: Particolare ponte termico ottimizzato con
fattore di temperatura F RSI > 0,70 in combinazione con sperimentato coperchio di chiusura del cassonetto.
Appertura per la cinghia tipo ESM con isolamento interno espanso e doppio guarnizione della spazzola, sperimentata quota di aerazione < 0,12 m³/h (differenza di pressione 50 Pa).
Fornitore: Ziegelwerk Klosterbeuren Art.Nr.:	711
Spessore della parete:	49,0 cm

01.01.0102.	0,000	Ifd	........................	........................

Cassonetto per avvolgibili in laterizio (chiuso) 30,0 cm

cassonetto per avvolgibili in laterizio, sistema ROKA-LITH staticamente autoportante con all´interno un cuneo termoisolante in polistirolo (WLG 035), chiusura laterale in materia plastica incluso modulo di appoggio con polistirolo (resistenza alla trasmissione del calore
= R > 0,55 m²K/W), scomparti per il riempimento con cls,
Guide per intonaco nel vano finestra (sporgenza 15 mm all´interno, 20 mm all´esterno). Completo con cuscinetto a sfere, puleggia della cinghia e albero telescopico premontato.
Isolamento termico: Particolare ponte termico ottimizzato con
fattore di temperatura F RSI > 0,70 in combinazione con sperimentato coperchio di chiusura del cassonetto.
Appertura per la cinghia tipo ESM con isolamento interno espanso e doppio guarnizione della spazzola, sperimentata quota di aerazione < 0,12 m³/h (differenza di pressione 50 Pa).

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0103.	0,000	Ifd	........................	........................

Cassonetto per avvolgibili in laterizio (chiuso) 36,5 cm

cassonetto per avvolgibili in laterizio, sistema ROKA-LITH staticamente autoportante con all´interno un cuneo termoisolante in polistirolo (WLG 035), chiusura laterale in materia plastica incluso modulo di appoggio con polistirolo (resistenza alla trasmissione del calore
= R > 0,55 m²K/W), scomparti per il riempimento con cls,
Guide per intonaco nel vano finestra (sporgenza 15 mm all´interno, 20 mm all´esterno). Completo con cuscinetto a sfere, puleggia della cinghia e albero telescopico premontato.
Isolamento termico: Particolare ponte termico ottimizzato con
fattore di temperatura F RSI > 0,70 in combinazione con sperimentato coperchio di chiusura del cassonetto.
Appertura per la cinghia tipo ESM con isolamento interno espanso e doppio guarnizione della spazzola, sperimentata quota di aerazione < 0,12 m³/h (differenza di pressione 50 Pa).
Fornitore: Ziegelwerk Klosterbeuren Art.Nr.:	728
Spessore della parete:	36,5 cm

01.01.0104.	0,000	Stk	........................	........................

Pezzo profilato regolabile per avvolgitore della cinghia in polistirolo espanso con campo di regolazione variabile 45 mm e regolazione dello spessore dell´intonaco variabile (compreso coperchio in plastica)
Fornitore: Ziegelwerk Klosterbeuren Art.Nr.:	668
Dimensioni:	249 x 120 x 240

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0106.	0,000	lfm	........................	........................

Rivestimento del solaio, Altezza del solaio 18 cm

Rivestimento del solaio con mattoni in rivestimento, spessore = 11,5 cm, isolamento del lato interno con pannello isolante in fibre minerali, e copertura dell´appoggio del solaio con strisce di cartonfeltro bitumato.
produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren numero d'ordine	023
misura:(l x b x h)	495 x 115 x 168 mm

01.01.0107.	0,000	lfm	........................	........................

Rivestimento del solaio, Altezza del solaio 20 cm

Rivestimento del solaio con mattoni in rivestimento, spessore = 11,5 cm, isolamento del lato interno con pannello isolante in fibre minerali, e copertura dell´appoggio del solaio con strisce di cartonfeltro bitumato.
produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren numero d'ordine	081
misura:(l x b x h)	300 x 125 x 190 mm

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0109.	0,000	lfm	........................	........................

Rivestimento del solaio systema "DeRa-Schale"Plus Altezza del solaio 18/19 cm

Mattone forato compreso isolamento con lana di roccia 60 mm (peso 035). Copertura dell´appoggio del solaio con strisce di cartonfeltro bitumato R 500 o simili.
Posa con malta normale o malta speciale "Dünnbettmörtel". produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren
numero d'ordine	686
misura: (l x b x h) 498 x 140 x 178 mm

01.01.0110.	0,000	lfm	........................	........................

Rivestimento del solaio systema "DeRa-Schale" Plus Altezza del solaio 20/21 cm

Mattone forato compreso isolamento con lana di roccia 60 mm (peso 035). Copertura dell´appoggio del solaio con strisce di cartonfeltro bitumato R 500 o simili.
Posa con malta normale o malta speciale "Dünnbettmörtel". produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren
numero d'ordine.	687
misura: (l x b x h) 498 x 140 x 198 mm

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

01.01.0111.	0,000	lfm	........................	........................
Rivestimento del solaio systema "DeRa-Schale" Plus Altezza del solaio 22/23 cm

Mattone forato compreso isolamento con lana di roccia 60 mm (peso 035). Copertura dell´appoggio del solaio con strisce di cartonfeltro bitumato R 500 o simili.
Posa con malta normale o malta speciale "Dünnbettmörtel". produtore: Ziegelwerk Klosterbeuren
numero d'ordine	688
misura: (l x b x h) 498 x 140 x 218 mm

Summe 01.01.	........................

Summe 01.	........................

LV Summe netto:	........................
USt:	........................
LV Summe brutto:	........................